Клей эпоксидный прозрачный EC-510

-Мгновенное схватывание за 4 минуты.

-Предназначен для склеивания изделий из металла, фарфора, стекла, большинства пластмасс, а также ювелирных украшений и молдингов при автомобильных и домашних работах.

-После высыхания остаётся невидимым и не желтеет, поддается полировке, сверлению и окраске.

-Имеет высокую устойчивость к воде, моющим средствам и большинству растворителей.

-Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

-Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°С до +150°С.

Применение: Зачистите и обезжирьте склеиваемые поверхности. Снимите колпачок и проткните фольгу в обоих тюбиках. Выдавите равное количество смолы и отвердителя и тщательно перемешайте до однородной массы. Состав должен быть использован в течение 4 минут. Нанесите его тонким слоем на склеиваемые поверхности. Слегка сожмите детали.

Рекомендуемые температурные условия при склеивании - выше 10°С.

Меры предосторожности: Содержит эпоксидную смолу. При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту, обратитесь к врачу. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте водой и мылом. При попадании в глаза промойте водой 15 минут. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 14,2 г        Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289