## Герметик прокладок силиконовый SS-2000

- Высококачественный американский противогрибковый герметик на основе уксусной кислоты, применяемый в различных целях для внутренних и наружных работ.

-Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике.

-Водостойкий, сохраняет эластичность (подходит для швов с деформацией ±255).

-Устойчив к механическим и температурным (-50 +200°С) воздействиям.

-Идеален для герметизации аквариумов.

-Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

-Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.

-Образует долговечный шов с низкой усадкой.

-Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Рекомендации:  Перед использованием герметика на окрашенных деталях убедитесь в полном высыхании краски. Не рекомендуется к использованию для внешних работ на морских судах ниже ватерлинии.

Применение: Удалите фрагменты старой прокладки и тщательно очистите поверхность от масла, смазки и пр.  Удалите кончик наконечника картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до желаемого размера отверстия и вставьте картридж в специальный пистолет. Наносите по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Затем сожмите обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты с требуемым усилием. Удалите излишки сухой салфеткой.  Если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При повторном использовании удалите засохшую пробку.

Не рекомендуется использовать для прокладок головки блока цилиндров. Время склеивания металлических частей – 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки толщиной 3 мм происходит за 12 часов. Не используйте герметик для склеивания деталей в бензине.

Меры предосторожности: Избегайте попадания на кожу и глаза. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Излишнее вдыхание паров может вызывать раздражение глаз и глотки. В случае попадания в глаза промойте их водой в течение 15 минут. Обратитесь к врачу. В случае попадания на кожу помойте водой. Во время отвердевания выделяет уксусную кислоту. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Сделано в США

## При условии герметичности срок годности не ограничен

## АБРО Индастрис, Инк.                      тел. 574 232-8289