Фиксатор резьбы красный (неудаляемый) TL-571

-Особопрочный фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки.

-Подходит для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.

-Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость, быстро заполняя пространство между витками резьбы, обеспечивает деталям прочную и плотную связь, предотвращая ослабление из-за ударов и вибраций.

-Предотвращает ржавление и коррозию.

-Температурный диапазон использования от -59° С до 149°С.

-После отверждения фиксатор не токсичен.

-Устойчив к большинству химических веществ.

-Выдерживает приложение нагрузки до 210 кг/м2

Применение: Детали должны быть чистые и сухие. Перед употреблением тщательно встряхните флакон. Нанесите несколько капель на резьбу. Закрутите с обычным усилием.

Меры предосторожности: Содержит диметакрилат. При попадании на кожу и в глаза промойте водой. Используйте в хорошо вентилируемом помещении. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объем: 50 мл               Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.                      тел. 574 232-8289