Фиксатор резьбы – гель красный (неудаляемый) TL-671

-Гелевый фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки.

-Новая удобная упаковка с дозатором, позволяет лучше контролировать нанесение средства, не растекается.

-Подходит для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.

-Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость, быстро заполняя пространство между витками резьбы,  обеспечивает деталям  прочную и плотную связь, предотвращая ослабление из-за  ударов и вибраций.

-Уплотняют нити резьбы, предотвращая ржавление и коррозию.

-Температурный диапазон использования от -59°С до 149°С, прочность при сдвиге 3000 psi.

-После отверждения фиксатор не токсичен.

-Устойчив к большинству химических веществ.

Применение: Детали должны быть чистые и сухие. Перед употреблением тщательно встряхните флакон. Нанесите несколько капель на резьбу. Закрутите с обычным усилием. Максимальная прочность достигается через 10 минут.

Меры предосторожности: Содержит диметакрилат. При попадании на кожу и в глаза промойте водой. Используйте в хорошо вентилируемом помещении. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 35 мл               Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.                      тел. 574 232-8289